实验十四 织物顶破性能测定实验

- 实验目的

- 通过实验，熟悉多功能织物强力仪的结构原理和操作步骤；

- 掌握织物顶破性能的测试原理、方法标准和相关指标计算。

- 基础知识

织物的力学性能是指织物在各种机械外力作用下所呈现的性能，是织物的基本服用性能之一。织物抵抗因外力引起损坏的性质称为织物的耐久性或坚牢度，大多是通过测试织物的拉伸断裂、顶破、撕破及耐磨等性能来反映的。

顶破是指织物在垂直于织物平面的外力作用下，鼓起扩张而逐渐破坏的现象。顶破的受力方式与单向拉伸断裂不同，它属于多向受力破坏。服装的肘部、膝部的受力情况，袜子、鞋面布、手套等的破坏形式，以及降落伞、气囊袋、滤尘袋等的受力方式都属这种类型。对于某些延伸性较大的针织物（如纬编针织物），顶破试验更具优越性。

织物顶破性能测试有弹子式、气压式及液压式等多种方式。弹子式顶破试验仅能获“顶破强力”一项指标，而液压式和气压式胀破试验除了可测出“胀破强度”外，还可测出胀破扩张度和胀破时间。

本实验采用弹子式顶破方式。

- 方法标准

GB/T 19976-2005 纺织品 顶破强力测定 钢球法

- 仪器与设备

HD 026N-300多功能织物强力仪

五、 实验步骤

1．参数选择

（1）夹布环内径：45mm

（2）钢球直径：25mm或38mm；

（3）顶杆速度：300mm/ min；

2. 试样准备：试样应具有代表性，试验区域应避免折叠、折皱，并避开布边。试样尺寸应满足大于环形夹持装置面积，试样数量至少5块。

3. 参数设置：换上所选直径的球形顶杆，打开电源。

（1）电脑脱机时：操作显示器显示机器开始自检（图1）,自检完成按“SET”键,进入功能设置主菜单（图2），按“(”或“(”键选择功能及实验参数值设置，按“SET”键确认， 按“( ”键返回工作界面。

（2）电脑联机时：打开电脑测试软件（图4），点击 “织物测试”进入功能选项页面（图5），点击“顶破”进入测试页面（图6），点击“打开通讯口”，联机后依次设置速度、隔距和试验方法等参数信息，点击“发送测试参数”（图7）。

4. 隔距调整

（1）电脑脱机时：按“SET”键，选择“自动隔距校正”（图3），机器自动启动，上夹钳移动到指定的位置，使上下夹钳的隔距长度为所选参数值，按“( ”键，返回工作界面。

（2）电脑联机时：点击“发送测试参数”（图7），仪器自动进行隔距设定（图8）。

5. 夹装试样：将试样放入圆环夹持器，试样反面朝向钢球顶杆，压上垫片并旋紧。将圆环夹持器放入夹布圆环座，合上保护片。

6. 试样测试：按红色的“启动”开关，或点击电脑测试页面的“开始测试”，试样被钢球顶至破裂，记录实验数据。如果试样夹得不紧，就会从圆环中滑出，或者试样的顶破变形过大，都会发生试样顶不破现象，此时试验结果无效，另换一块试样重做。

7. 数据处理：直接记录每次数据，或点击电脑页面的数据浏览（Y），进行历史测试数据查询，根据需要导出或打印（图9）。

8. 测试结果

（1）顶破强力平均值，修约至整数位。

（2）顶破强力变异系数CV%值，修约至0.1%。

# Text boxes

图1

图2

图3

图4                                          图5

图8                                             图9

图6                                             图7